Утверждаю:

Зам. генерального директора-

исполнительный директор АО «АЭСК»

_______________Козлов В. С.

Техническое задание

На выполнение работ по устройству а/б покрытия на территории АО «АЭСК».

1. Наименование и объем выполняемой работы: устройство а/б покрытия на территории АО «АЭСК», расположенной по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 34.

Объем выполняемых работ:

| № позиции | Наименование выполняемой работы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Объем выполняемой работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная очистка покрытий | м2 | 4131 |
| 2 | Планировка площадей | м2 | 530 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 4 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 | 5 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня и асфальтобетона | м3 | 100 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,9 |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | т | 25 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | т | 4 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 4742 |
| 10 | Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,75 м, толщиной 10 см | м2 | 130 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) | т | 5,4 |

Ведомость видов работ, материалов, их объёмы и начальная (максимальная) цена указана в Приложении №1.

2. Место выполнения работ: Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 34

3. Сроки завершения работы:

начало работ: с момента заключения договора;

окончание работ: 30 дней со дня заключения договора.

4. Условия выполнения работы.

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием, локальной сметой, а также условиями договора.

5. Общие требования к выполнению работы, ее качеству, в том числе к технологии производства работы, методам производства работы, организационно-технологической схеме производства работы, безопасности выполняемой работы.

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям:

1) «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных  дорог общего пользования». Письмо Росавтодора от 17.03.2004 № ос-28/1270-ис (отраслевой дорожный методический документ).

2) "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 N НА-18/266).

3) «ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (утв. Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 N 221).

4) «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266).

5) "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272).

6) «ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР 04.09.1989 N НА-17/315).

6. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) используемых материалов (комплектующих и (или) оборудования). Пояснительные записки, чертежи и планы.

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки были использованы следующие нормативные акты: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», ГОСТ Р 52128-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия»,

В связи с необходимостью более подробного описания объекта закупки, заказчик использовал показатели, требования, условные обозначения и терминологию на которые отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации.

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей | Предложение участника закупки* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень |  |  |
| 1.1 | Фракция, мм | 5-20 |  |
| 1.2 | Зерновой состав: |  |  |
| 1.2.1 | Полный остаток на ситах при диаметре отверстий контрольных сит 20 мм |  |  |
| 1.2.1.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 90 |  |
| 1.2.1.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 100 |  |
| 1.2.2 | Полный остаток на ситах при диаметре отверстий контрольных сит 30 мм |  |  |
| 1.2.2.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 30 |  |
| 1.2.2.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 60 |  |
| 1.2.3 | Полный остаток на ситах при диаметре отверстий контрольных сит 40 мм |  |  |
| 1.2.3.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 1.2.3.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 10 |  |
| 1.2.4 | Полный остаток на ситах при диаметре отверстий контрольных сит 50 мм |  |  |
| 1.2.4.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 1.2.4.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 0,5 |  |
| 1.3 | Марка щебня по дробимости, минимальное значение | не менее 600 |  |
| 1.4 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: |  |  |
| 1.4.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 1.4.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 25 |  |
| 1.5 | Марка по истираемости | И1 и/или И2 и/или И3 |  |
| 1.6 | Содержание зерен слабых пород: |  |  |
| 1.6.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 1.6.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 10 |  |
| 1.7 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: |  |  |
| 1.7.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 1.7.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 2 |  |
| 1.8 | Содержание глины в комках: |  |  |
| 1.8.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 1.8.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 0,25 |  |
| 1.9 | Марка щебня по морозостойкости | не менее F50 |  |
| 2 | Щебень |  |  |
| 2.1 | Фракция, мм | 20-40 |  |
| 2.2 | Зерновой состав: |  |  |
| 2.2.1 | Полный остаток на ситах при диаметре отверстий контрольных сит 20 мм |  |  |
| 2.2.1.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 90 |  |
| 2.2.1.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 100 |  |
| 2.2.2 | Полный остаток на ситах при диаметре отверстий контрольных сит 30 мм |  |  |
| 2.2.2.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 30 |  |
| 2.2.2.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 60 |  |
| 2.2.3 | Полный остаток на ситах при диаметре отверстий контрольных сит 40 мм |  |  |
| 2.2.3.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 2.2.3.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 10 |  |
| 2.2.4 | Полный остаток на ситах при диаметре отверстий контрольных сит 50 мм |  |  |
| 2.2.4.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 2.2.4.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 0,5 |  |
| 2.3 | Марка щебня по дробимости, минимальное значение | не менее 400 |  |
| 2.4 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: |  |  |
| 2.4.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 2.4.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 35 |  |
| 2.5 | Марка по истираемости | И1 и/или И2 и/или И3 |  |
| 2.6 | Содержание зерен слабых пород: |  |  |
| 2.6.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 2.6.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 10 |  |
| 2.7 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: |  |  |
| 2.7.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 2.7.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 3 |  |
| 2.8 | Содержание глины в комках: |  |  |
| 2.8.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 0 |  |
| 2.8.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 0,25 |  |
| 2.9 | Марка щебня по морозостойкости | не менее F50 |  |
| 3 | Асфальтобетонная смесь |  |  |
| 3.1 | Тип Б | Наличие |  |
| 3.2 | Марка II | Наличие |  |
| 3.3 | Марка по дробимости щебня из изверженных и метаморфических горных пород, применяемого для асфальтобетонной смеси типа Б марки II, минимальное значение | Не менее 1000 |  |
| 3.4 | Марка по истираемости щебня из изверженных и метаморфических горных пород, применяемого для асфальтобетонной смеси типа Б марки II | И1 и/или И2 |  |
| 3.5 | Марка по морозостойкости щебня, применяемого для асфальтобетонной смеси типа Б марки II, для дорожно-климатических зон I, II, III, минимальное значение | Не менее F50 |  |
| 3.6 | Содержание щебня в составе смеси: |  |  |
| 3.6.1 | Минимальное значение, % | не менее 40 |  |
| 3.6.2 | Максимальное значение, % | не более 50 |  |
| 3.7 | Предел прочности при сжатии, при температуре 50°С соответствует таблице 4 ГОСТ 9128-2013 | Соответствие |  |
| 3.8 | Предел прочности при сжатии, при температуре 20°С соответствует таблице 4 ГОСТ 9128-2013 | Соответствие |  |
| 3.9 | Предел прочности при сжатии, при температуре 0°С соответствует таблице 4 ГОСТ 9128-2013 | Соответствие |  |
| 3.10 | Водостойкость плотных асфальтобетоновсоответствует таблице 4 ГОСТ 9128-2013 | Соответствие |  |
| 3.11 | Водостойкость плотных асфальтобетонов при длительном водонасыщениисоответствует таблице 4 ГОСТ 9128-2013 | Соответствие |  |
| 3.12 | Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей: |  |  |
| 3.12.1 | Минимальное значение, % | не менее 14 |  |
| 3.12.2 | Максимальное значение, % | не более 19 |  |
| 3.13 | Марка битума соответствует таблице А.1 приложения А к ГОСТ 9128-2013 | Соответствие |  |
| 3.14 | Содержание битума: |  |  |
| 3.14.1 | Минимальное значение, % по массе | не менее 5,0 |  |
| 3.14.2 | Максимальное значение, % по массе | не более 6,5 |  |
| 3.15 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения в соответствии с табл. 4 п.4.1.9. ГОСТ 9128-2013 | Соответствие |  |
| 3.16 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С в соответствии с табл. 4 п.4.1.9. ГОСТ 9128-2013 | Соответствие |  |
| 3.17 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин: |  |  |
| 3.17.1 | Минимальное значение, МПа | не менее 3,0 |  |
| 3.17.2 | Максимальное значение, МПа | не более 6,5 |  |
| 3.18 | Водонасыщение для образцов, отформованных из смеси: |  |  |
| 3.18.1 | Минимальное значение, % по объему | Не менее 1,5 |  |
| 3.18.2 | Максимальное значение, % по объему | Не более 4,0 |  |
| 4 | Битумная эмульсия |  |  |
| 4.1 | Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов в соответствии с табл. 2 ГОСТ Р 52128-2003 | Соответствие |  |
| 4.2 | Содержание вяжущего с эмульгатором: |  |  |
| 4.2.1 | Минимальное значение, % по массе | Не менее 50 |  |
| 4.2.2 | Максимальное значение, % по массе | Не более 70 |  |
| 4.3 | Условная вязкость при 20 °С: |  |  |
| 4.3.1 | Минимальное значение, с | Не менее 10 |  |
| 4.3.2 | Максимальное значение, с | Не более 65 |  |
| 4.4 | Сцепление с минеральными материалами в соответствии с табл. 2 ГОСТ Р 52128-2003 | Соответствие |  |
| 4.5 | Остаток на сите № 014: |  |  |
| 4.5.1 | Минимальное значение, % | Не менее 0 |  |
| 4.5.2 | Максимальное значение, % | Не более 0,25 |  |
| 4.6 | Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014) через 7 сут.: |  |  |
| 4.6.1 | Минимальное значение, % по массе | Не менее 0 |  |
| 4.6.2 | Максимальное значение, % по массе | Не более 0,3 |  |
| 4.7 | Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014) через 30 сут.: |  |  |
| 4.7.1 | Минимальное значение, % по массе | Не менее 0 |  |
| 4.7.2 | Максимальное значение, % по массе | Не более 0,5 |  |
| 4.8 | Эмульсии не распадаются на воду и вяжущее при транспортировании | Соответствие |  |
| 4.9 | Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: |  |  |
| 4.9.1 | Глубина проникания иглы при 25 °С в соответствии с табл. 2 ГОСТ Р 52128-2003 | Соответствие |  |
| 4.9.2 | Глубина проникания иглы при 0 °С в соответствии с табл. 2 ГОСТ Р 52128-2003 | Соответствие |  |
| 4.9.3 | Температура размягчения по кольцу и шару в соответствии с табл. 2 ГОСТ Р 52128-2003 | Соответствие |  |
| 4.9.4 | Растяжимость при 25 °С в соответствии с табл. 2 ГОСТ Р 52128-2003 | Соответствие |  |
| 4.9.5 | Растяжимость при 0 °Св соответствии с табл. 2 ГОСТ Р 52128-2003 | Соответствие |  |

7. Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результатов работы.

При выполнении работ подрядчик должен соблюдать требования постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001», постановления Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «ВСН 179-73 Инструкции по ограждению мест работ и расстановке дорожных знаков при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог».

В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии со сметной и нормативной документациями, а также иным действующим законодательством.

Перед началом работ подрядчик обязан получить ордер на право производства земляных работ у Заказчика (при необходимости).

8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работы.

По окончании выполнения работ по объекту, для проведения приемки фактически выполненных работ, подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней известить заказчика и его представителя о готовности к сдаче выполненных работ и предоставить следующий пакет исполнительной документации:

1. Акт о приемке  выполненных работ по договору (формы  КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)– 2 экз.

2. Счет, счет-фактура.

3. Документы, отражающие фактическое выполнение работ и качество примененных строительных материалов (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на примененные материалы).

4. Общий журнал работ.

9. Требования по предоставляемым гарантий качества на результаты работы.

Подрядчик гарантирует:

• возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

• качество всех работ;

• своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

Гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, конструкций, изделий устанавливается Подрядчиком с даты подписания акта приемки законченных работ и должен составлять не менее 4 лет.

10. Иные требования к работе и условиям ее выполнения.

Подрядчик при выполнении работ по согласованию с Заказчиком может привлечь субподрядчиков.

Всю имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков несет непосредственно Подрядчик. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение:

1. Ведомость видов работ, материалов, их объёмы и начальная (максимальная) цена.

2.Локальный сметный расчет.

Гл. инженер АО «АЭСК»                  ______________ Суханов С. А.

Начальник ПТО АО «АЭСК»           ______________ Рыбин П. А.